구조장비 사양서

품  명

구조구급용 생활안전장갑 (불칸33)

제조국

인도네시아/한국

용도

◆ 외부 충격 및 위험물로부터 손을 안전하게 보호하기 위한 다목적 장갑

성 능

및

규 격

◆ 규격
1) 소재 : 0.7mm 천연염소가죽, 네오프렌, 나일론 스판, 폴리에스터 트리코트

2) 색상 : 검정/빨강

3) 중량 : 남성용 L 사이즈 기준 105g이하

4) 사이즈 : 여성용 (WS, WM), 남성용 (MS, MM, ML, MXL) 총 6개 사이즈

◆ 성능

1) 손바닥은 0,7mm 천연염소가죽 사용.
2) 손바닥 엄지, 검지는 휴대폰 스크린을 조작 가능한 전도성 가죽을 덧대어 제작
3) 손등은 나일론 스판 소재를 사용하여 신축성과 통기성 겸비
4) 손바닥의 모든 가죽패치는 이중 봉재로 튼튼하고 견고히 할 것

5) 장갑의 안쪽에 검정 폴리에스터 원단을 접착하여 제작

6) 손목의 고 신축 네오프렌과 벨크로, 로고 TPR을 사용하여 장착과 탈착에 용이

7) 손등 중앙에 빛 반사 RED색상의 119 실리콘 인쇄로 시인성과 대원들의 소속감 증대

8) 개별 포장은 보관이 용이하도록 O링 슬라이드 PVC 투명 지퍼백을 사용하여 최종

부위	시험항목	시험결과
손등 (나일론 스판)	복합견뢰도(KS K 0701)	산성 4-5급, 알칼리 4-5급
	인장강도(KS K 0642)	웨일 520N이상, 코스 420N이상
손바닥 (염소가죽)	일광견뢰도 (KS K ISO 105)	4급 이상
	복합견뢰도 (KSK 0701)	산성 : 4-5급 // 알칼리 : 4-5급
	마모강도 (KS K ISO 12947)	5,000회 이상
	인장절단하중 (KS M 6888)	105N 이상

납품까지 제품의 손상이 없어야 할 것.

사진

구성품

◆ 장갑 1PR, 장갑 보관용 PVC 투명 슬라이드 지퍼 케이스 1EA

비고

◆ 수요기관 지정장소 납품

◆ 장갑의 품질을 증명하기 위한 공인인증기관의 성적서 (원단 이화학, KC 유해성) 제출

◆ 1년 이내 생산된 제품으로 납품