구조장비사양서

품  명

레펠 겸용장갑 (불칸55)

제조국

인도네시아/한국

용도

◆ 외부 충격 및 위험물로부터 손을 안전하게 보호하기 위한 다목적 장갑

성 능

및

규 격

◆ 성능
1) 곡형패턴 적용하여 착용감 극대화
2) 땀을 닦을 수 있도록 손등엄지에 싱글테리 원단 사용
3) 손바닥은 0.8mm의 천연염소가죽 두 겹으로 유사시 레펠이 가능
4) 휴대가 용이하도록 손목에 카라비너 홀이 있는 구조 일 것.
5) 손등은 나일론 스판 소재를 사용하여 신축성과 통기성을 겸비

6) 모든 손가락 끝 마디는 휴대폰 터치가 가능한 염소가죽을 사용할 것
7) 손바닥의 모든 가죽패치는 이중 봉재로 튼튼하고 견고 할 것

8) 고 신축의 네오프렌과 VELCRO 로고 TPR을 사용하여 탈착 및 장착에 용이 할 것

9) 개별 포장은 보관이 용이하도록 O링 슬라이드 PVC 지퍼백을 사용하여 최종 납품까지

제품의 손상이 없어야 할 것.

◆ 규격

1) 소재 : 0.8mm 천연염소가죽, 네오프렌, 싱글테리, 나일론 스판, 폴리 트리코트

2) 사이즈 : S, M, L, XL

3) 색상 : BLACK+GREY

부위	원단	시험명	시험법	결과	비고
손등	스판	복합견뢰도	KS K 0701	4-5급	땀,일광
		인장강도	KS K 0642.8.14	웨일 650이상 코스 530이상	파지거리 76mm
손바닥	염소가죽	복합견뢰도	KS K 0701	4-5급	땀,일광
		마모강도	KS K ISO 12947-2	10,000 이상	파괴점 측정
		인장절단하중	KS M 6888	118N	시험편 두께 0.8mm

사진

구성품

◆ 장갑 1PR, 장갑 보관용 PVC 투명 슬라이드 지퍼 케이스 1EA

비고

◆ 수요기관 지정장소 납품

◆ 장갑의 품질을 증명하기 위한 공인인증기관의 성적서 (원단 이화학, KC 유해성) 제출

◆ 1년 이내 생산된 제품으로 납품